Descriptif Type ECOSCREEN

- Ecran de cantonnement ECOSCREEN

Fourniture et pose d’écran de cantonnement souple de type ECOSCREEN de la société Kingspan Light + Air.

L’écran de cantonnement Kingspan Light + Air est constitué d’un matériau lui donnant un comportement au feu DH30 (minimum) et une réaction au feu A2s1dO (M0).

Toile composée de fibre de verre enduite de polyuréthane sur les 2 faces.

Éléments de 4.5 ml maximum confectionnés en usine avec un ourlet haut dans lequel est inséré un profilé de 30 mm de largeur, servant à la fixation et un ourlet bas pour la mise en place d’une barre de lestage.

Ultra léger, il devra être assemblé sur chantier pour une parfaite intégration.

Poids = 450g/m²

Épaisseur = 0.45 mm

Finition : Gris « alu »

Les écrans de cantonnement devront être certifiés CE et conformes aux exigences indiquées dans l’IT 246, à la règle R17 et conformes à la Norme EN 12101-1.

Mise en œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant.

Zone 1 : Dimensions : Hauteur XXXX m

Longueur XXXX m

Quantité : XXXX

Zone 2 : Dimensions : Hauteur XXXX m

Longueur XXXX m

Quantité : XXXX

OPTIONS DISPONIBLES :

Motorisation :

Possibilité de motoriser les écrans de cantonnement (Smoke Master 5) lorsqu’un écran fixe ne peut être mis en place pour des raisons esthétiques ou pratiques.

Finition :

Standard : Gris Alu.

Option : blanc

Des ourlets latéraux peuvent être mis en place à la demande.

Vous avez une question ?

Contactez-nous : prescription.kla.fr@kingspan.com